受控编号：JHKJ-BG（B）-04/1

工程质量检测报告

工程名称：/

检测项目:回弹法检测混凝土抗压强度

广西建宏工程科技有限公司

委托单位：广西建宏工程科技有限公司质管部

建设单位：/

设计单位：/

施工单位：/

监理单位：/

检测单位：广西建宏工程科技有限公司

声    明

说明：

1、报告及骑缝未加盖检测报告专用章无效；

2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效；

3、报告无检测人、编写、审核、批准签名无效；

4、报告涂改无效；

5、本报告复议期为十五天。

检测单位地址：桂林市七星区毅峰南路12号厂房办公综合楼

检测单位资质证书编号：桂建检字第4503279号

邮政编码：541004             电话：0773-2323277

目  录

1  工程概况	4

2  检测概述	4

3  混凝土强度的计算	5

4  检测结果	6

5  结论	7

附表1  回弹法检测批混凝土抗压强度结果汇总表	8

- 1  工程概况

1.1  工程名称：/

建设地点：桂林市临桂区

结构形式：二层钢筋混凝土结构

混凝土类型及养护形式：泵送混凝土，自然养护

混凝土浇筑日期：2023年6月8日

工程现状：现已封顶

1.2  检测原因：为了解该工程一层柱构件现龄期混凝土强度状况

以往检测情况概述：无

# 2  检测概述

2.1  检测日期：2023年10月25日

2.2  检测方法

采用回弹法，检测混凝土抗压强度。

2.3  检测依据

1  委托方提供的设计图纸及相关资料；

2 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023）。

2.4  检测仪器设备

检测所用计量仪器设备见表2.4。

表2.4  计量仪器设备一览表

| 序号 | 设备仪器 | 型号规格 | 仪器编号 | 检定/校准证书编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T | B01-247 | LX2321023311号 | 2023年5月10日至2023年11月9日 |

2.5  抽样规则

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023），对检测数量规定如下：

1  第 5.1.4 条第 2 款：对于混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检构件数量不宜少于 10 件，且不得少于本规程表 5.1.4 批检测抽样检验的最小样本容量的规定。

2  第 5.1.4 条第 3 款：单个构件检测，对于一般构件，每个构件的测区数不宜少于10个。当受检构件检测面某一方向尺寸不大于4.5m 且另一方向尺寸不大于0.3m 时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。

2.6  现场检测

1  一层柱构件，按批量进行检测；

2  抽检构件见表2.6。

表2.6  抽检构件一览表

| 构件位置 | 构件（个） |  | 设计混凝土强度等级 | 混凝土浇注日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构件 总数 | 抽检 数量 |  |  |
| 一层柱 | 30 | 10 | C25 | 2023年6月8日 |

# 3  混凝土强度的计算

3.1  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023），第7.3.2条：

构件的现龄期混凝土强度推定值（ƒcu，e）应符合下列规定：

3.1.1 当被检构件测区数少于10个，或部分测区强度值大于60.0MPa时，单个构件混凝土强度推定值应按下式计算：

fcu,e=fcu,minc

3.1.2 当构件的测区强度值中出现小于10.0 MPa时，单个构件混凝土强度应满足下式的要求：

ƒcu，e < 10.0 MPa

3.1.3 当构件的全部测区强度值均大于60.0MPa时，单个构件混凝土强度应满足下式的要求：

ƒcu，e > 60.0 MPa

3.1.4 单个构件检测时，当构件测区数不少于10个时，混凝土强度应按下式计算：

fcu,e=mfcuc−1.645Sfcuc

3.1.4 当批量检测时，构件抽样数不应少于10件，检测批混凝土强度标准值推定区间的上限值和下限值可按下列公式计算，推定区间上限值系数K1、推定区间下限值系数K2应按表7.3.2取值：

fcu,e1=mfcuc−K1Sfcuc

fcu,e2=mfcuc−K2Sfcuc

3.2  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023），第7.3.3条：

对按批量检测的构件，当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时，该批构件应全部按单个构件检测：

3.2.1 当该批构件混凝土强度平均值小于25.0MPa、Sfcuc大于4.50MPa时；

3.2.2 当该批构件混凝土强度平均值不小于25.0MPa且不大于50.0MPa、Sfcuc大于5.50MPa时；

3.2.3 当该批构件混凝土强度平均值大于50.0MPa、Sfcuc大于6.50MPa时；

3.2.4 该批构件中测区混凝土强度换算值出现超出所用测强计算公式适用强度范围时。

3.3  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023），第7.3.6条：

3.3.1 当设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值小于或等于推定区间上限值时，可判定为检测批混凝土强度符合设计要求；

3.3.2 当设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值大于推定区间上限值时，可判定为检测批混凝土强度低于设计要求。

# 4  检测结果

回弹法检测构件混凝土抗压强度结果汇总见附表1。

(本页以下空白)

# 5  结论

所检一层柱构件混凝土抗压强度平均值为33.0MPa，标准差为1.21MPa，混凝土强度推定区间上限值为31.3MPa。该检验批现龄期抗压强度满足设计强度等级C25混凝土抗压强度的要求。

广西建宏工程科技有限公司

| 责任 | 姓名 |  | 上岗证号 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正体 | 签名 |  |  |
| 检测 | 王伦鹍 |  | 4503000399 | 年 月 日 |
|  | 周 坤 |  | 4503000517 | 年 月 日 |
| 审核 | 丁起蕾 |  | 4503000132 | 年 月 日 |
| 批准 | 曾火兴 |  |  | 年 月 日 |

附表1  回弹法检测批混凝土抗压强度结果汇总表

GXCTC/检BG-xx

| 序号 | 构 件 |  | 测区混凝土抗压强度 换算值(MPa) |  |  | 现龄期混凝土强度推定值(MPa) | 设计混凝土强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 轴线编号 | 平均值 | 标准差 | 最小值 |  |  |
| 1 | 一层柱 | 2×A | 33.7 | 1.66 | 30.5 | 31.0 | C25 |
| 2 |  | 2×C | 32.9 | 1.26 | 30.3 | 30.8 |  |
| 3 |  | 3×D | 32.8 | 0.98 | 31.5 | 31.2 |  |
| 4 |  | 3×F | 32.8 | 0.77 | 31.1 | 31.5 |  |
| 5 |  | 4×C | 32.7 | 1.37 | 30.3 | 30.4 |  |
| 6 |  | 4×F | 33.2 | 1.54 | 31.3 | 30.7 |  |
| 7 |  | 5×A | 33.1 | 0.74 | 32.0 | 31.9 |  |
| 8 |  | 5×D | 33.0 | 1.01 | 32.0 | 31.3 |  |
| 9 |  | 6×B | 32.9 | 1.16 | 31.3 | 31.0 |  |
| 10 |  | 6×E | 33.1 | 1.49 | 31.1 | 30.6 |  |
| 一层柱 检验批评定 |  | 检测批现龄期混凝土抗压强度平均值为33.0MPa，标准差为1.21MPa，推定区间上限值为31.3MPa，满足设计要求。 |  |  |  |  |  |

# （本页以下空白）