# 压实度检测报告

| 委托信息 | 工程名称 | 环寨山坪产业带曾家金凤及沿山片区场平工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 |  |  |  | 工程地点 |  | 重庆市沙坪坝区曾家镇五里冲村 |
|  | 监督机构 | / |  |  |  | 工程编号 |  | ZJGC2300040 |
|  | 监理单位 | 重庆秉硕工程管理咨询有限公司 |  |  |  | 检测工程编码 |  | / |
|  | 施工单位 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 |  |  |  | 项目编码 |  | / |
|  | 设计单位 | 精佳建设工程集团有限公司 |  |  |  | 施工许可证号 |  | / |
|  | 见证人及证号 | 田玉强 |  |  |  | 检测项目 |  | 压实度 |
|  | 检测部位 | 4号地块填方区回填第14层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构类型 | / |  | 填料类型 |  |  | 页岩土 |  |
|  | 压实度设计要求（%） | ≥90 |  | 车道数/检测面积 |  |  | 8998m2 |  |
|  | 最大干密度(g/cm3) | 2.09 |  | 最佳含水量（%） |  |  | 7.8 |  |
| 检测信息 | 检测日期 | 2024年03月20日 |  | 检测类别 |  |  | 现场检测 |  |
|  | 检测数量（点） | 27 |  | 检测方法 |  |  | 灌砂法 |  |
|  | 检测依据 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 《城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50/T-078-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要检测设备 | 灌砂筒、高精度电子计数秤、电子天平、电热恒温干燥箱101A-4型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该检测部位各点压实度结果详见附表。 （检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 | - 报告无“检测专用章”（鲜章）无效； - 该报告无检测、审核、批准签字无效； - 对该报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测公司提出，逾期不予受理； - 委托信息由委托方提供，该报告只对所检部位结果负责； - 未经同意，本报告不得作商业广告用。 |  | 单位信息 |  | 地址：重庆市九龙坡区兴谷路39号14幢 查询电话：18908376017 联系电话：68511592 申诉电话：023-68510854 市场监管局投诉电话：12315 申诉电子邮箱：3596767956@qq.com |  |  |  |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                      审核：                      试验：

# 压 实 度 检 测 报 告 附 表

| 附表一： 序号 | 检测位置 | 含水率 （%） | 实测干密度(g/cm3) | 最大干密度(g/cm3) | 压实度实测值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y: 37908.163 X: 67423.034 | 9.1 | 1.97 | 2.09 | 94.3 |
| 2 | Y: 37918.400 X: 67401.855 | 6.6 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 3 | Y: 37934.742 X: 67400.834 | 7.7 | 1.95 | 2.09 | 93.3 |
| 4 | Y: 37937.368 X: 67429.706 | 8.0 | 1.99 | 2.09 | 95.2 |
| 5 | Y: 37925.404 X: 67422.269 | 7.6 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 6 | Y: 37906.437 X: 67410.604 | 6.7 | 1.99 | 2.09 | 95.2 |
| 7 | Y: 37905.707 X: 67370.503 | 8.5 | 1.94 | 2.09 | 92.8 |
| 8 | Y: 37904.977 X: 67385.523 | 6.9 | 1.91 | 2.09 | 91.4 |
| 9 | Y: 37921.465 X: 67371.232 | 8.8 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 10 | Y: 37924.237 X: 67391.064 | 8.3 | 1.98 | 2.09 | 94.7 |
| 11 | Y: 37948.310 X: 67390.626 | 6.9 | 1.97 | 2.09 | 94.3 |
| 12 | Y: 37983.473 X: 67390.480 | 9.4 | 1.95 | 2.09 | 93.3 |
| 13 | Y: 37976.469 X: 67379.981 | 8.9 | 1.95 | 2.09 | 93.3 |
| 14 | Y: 37971.655 X: 67361.608 | 8.0 | 1.95 | 2.09 | 93.3 |
| 15 | Y: 38046.065 X: 67369.920 | 6.5 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 16 | Y: 38061.822 X: 67371.961 | 9.1 | 1.94 | 2.09 | 92.8 |
| 17 | Y: 38066.491 X: 67383.481 | 8.2 | 1.97 | 2.09 | 94.3 |
| 18 | Y: 38046.648 X: 67411.041 | 7.4 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 19 | Y: 38063.135 X: 67409.729 | 9.0 | 1.91 | 2.09 | 91.4 |
| 20 | Y: 38038.815 X: 67429.835 | 7.2 | 1.96 | 2.09 | 93.8 |
| 21 | Y: 38064.870 X: 67432.858 | 8.1 | 1.93 | 2.09 | 92.3 |
| 22 | Y: 38066.499 X: 67453.318 | 7.9 | 1.90 | 2.09 | 90.9 |
| 23 | Y: 38011.597 X: 67441.925 | 6.5 | 1.94 | 2.09 | 92.8 |
| 24 | Y: 38027.416 X: 67462.851 | 9.4 | 1.98 | 2.09 | 94.7 |
| 25 | Y: 38044.166 X: 67467.268 | 8.7 | 1.90 | 2.09 | 90.9 |
| 26 | Y: 38052.773 X: 67469.593 | 9.0 | 1.98 | 2.09 | 94.7 |
| 27 | Y: 38074.873 X: 67469.128 | 8.3 | 1.97 | 2.09 | 94.3 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |