# 压实度检测报告

| 委托信息 | 工程名称 | 重庆市璧山区新能源产业园区配套基础设施建设项目-拓展区道路 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 | 重庆两山建设投资集团有限公司 |  |  |  | 工程地点 |  | 重庆市璧山区大兴镇青杠街道 |
|  | 监督机构 | 璧山区建设工程安全质量事务中心 |  |  |  | 工程编号 |  | CQZJ2207616 |
|  | 监理单位 | 重庆智能工程监理有限公司 |  |  |  | 检测工程编码 |  | CQJCGC221416991 |
|  | 施工单位 | 中国建筑第四工程局有限公司 |  |  |  | 项目编码 |  | CQZJ2207616 |
|  | 设计单位 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 |  |  |  | 施工许可证号 |  | / |
|  | 见证人及证号 | 赵德坤 |  |  |  | 检测项目 |  | 压实度 |
|  | 检测部位 | 纵二路雨水管道回填第六、七层Z2LYD15～Z2LYD16及支管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构类型 | 管网 |  | 填料类型 |  |  | 页岩土 |  |
|  | 压实度设计要求（%） | ≥90 |  | 车道数/检测面积 |  |  | 55㎡ |  |
|  | 最大干密度(g/cm3) | 2.07 |  | 最佳含水量（%） |  |  | 7.0 |  |
| 检测信息 | 检测日期 | 2024年01月12日 |  | 检测类别 |  |  | 现场检测 |  |
|  | 检测数量（点） | 12 |  | 检测方法 |  |  | 灌砂法 |  |
|  | 检测依据 | 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019 《城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50/T-078-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要检测设备 | 灌砂筒、高精度电子计数秤、电子天平、电热恒温干燥箱101A-4型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该检测部位各点压实度结果详见附表。 （检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 | - 报告无“检测专用章”（鲜章）无效； - 该报告无检测、审核、批准签字无效； - 对该报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测公司提出，逾期不予受理； - 委托信息由委托方提供，该报告只对所检部位结果负责； - 未经同意，本报告不得作商业广告用。 |  | 单位信息 |  | 地址：重庆市九龙坡区兴谷路39号14幢 查询电话：18908376017 联系电话：68511592 申诉电话：023-68510854 市场监管局投诉电话：12315 申诉电子邮箱：3596767956@qq.com |  |  |  |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                      审核：                      试验：

# 压 实 度 检 测 报 告 附 表

| 附表一： 序号 | 检测位置 | 含水率 （%） | 实测干密度(g/cm3) | 最大干密度(g/cm3) | 压实度实测值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z2LYD15+0.94米（第六层） | 6.6 | 1.91 | 2.07 | 92.3 |
| 2 | Z2LYD15+3.25米（第六层） | 7.0 | 1.94 | 2.07 | 93.7 |
| 3 | Z2LYD15+6.87米（第六层） | 7.9 | 1.94 | 2.07 | 93.7 |
| 4 | Z2LYD15+9.24米（第六层） | 8.3 | 1.92 | 2.07 | 92.8 |
| 5 | Z2LYD15+12.51米（第六层） | 7.5 | 1.93 | 2.07 | 93.2 |
| 6 | Z2LYD15+15.73米（第六层） | 7.7 | 1.95 | 2.07 | 94.2 |
| 7 | Z2LYD15+1.87米（第七层） | 5.8 | 1.90 | 2.07 | 91.8 |
| 8 | Z2LYD15+3.59米（第七层） | 6.0 | 1.94 | 2.07 | 93.7 |
| 9 | Z2LYD15+5.64米（第七层） | 8.1 | 1.95 | 2.07 | 94.2 |
| 10 | Z2LYD15+7.91米（第七层） | 7.5 | 1.94 | 2.07 | 93.7 |
| 11 | Z2LYD15+9.487米（第七层） | 5.8 | 1.91 | 2.07 | 92.3 |
| 12 | Z2LYD15+11.77米（第七层） | 7.6 | 1.92 | 2.07 | 92.8 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |